КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (КСС) № 1

# Идентификатор однотипности РД-1-22С00/С17

## Характеристика процесса

| № п/п | Наименование | Обозначением (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативный документ | РД 153-34.1-003-01 |
| 2 | Способ сварки | РД |
| 3 | Основной металл (марки) | 20 |
| 4 | Основной металл (группа) | М01 |
| 5 | Сварочные материалы | УОНИ 13/55 |
| 6 | Толщина свариваемых деталей | 6,0 мм |
| 7 | Диаметр деталей в зоне сварки | 60,0 мм |
| 8 | Тип шва | СШ |
| 9 | Тип соединения | С17 |
| 10 | Вид шва соединения | ос (бп) |
| 11 | Форма подготовки кромок | Согласно эскиза |
| 12 | Положение при сварке | Н45 |
| 13 | Вид покрытия электродов (для РД) | Основное |
| 14 | Режим подогрева | --- |
| 15 | Режимы термообработки | --- |
| 16 | Дополнительные параметры | --- |

| Конструкция соединения | Конструкция элементов | Порядок |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II - слои шва |

Сварочное оборудование (тип) –

Метод подготовки и очистки   -  механическая обработка: абразивная зачистка

Требования к прихватке  - Количество прихваток 1-3, длиной 20-30 мм, высотой 2,5-3,0  мм. Режим сварки как для корневого шва.

Детали формирования корня шва – без подкладки.

Параметры процесса сварки КСС.

| Номер слоя (валика) | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сварочный ток, А | Полярность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I(1,2) | 2,6 | Постоянный, обратная | 40-65 | обратная |
| II(3,4) | 2,6/3,2 |  | 40-65/70-90 |  |

Технологические требования к сварке:

- Очистить внутреннюю полость труб и деталей от грунта, грязи, снега и других загрязнений.

- Кромки и прилегающие к ним участки поверхностей деталей должны быть зачищены до металлического блеска и обезжирены. Ширина зачищенных участков, считая от кромки разделки, должна быть не менее 20 мм с наружной стороны и не менее 10 мм с внутренней стороны детали.

- Сборку стыков труб производить на инвентарных лежках с использованием наружных центраторов.

- Допускаемое смещение кромок свариваемых труб не должно превышать 0,5 мм.

- При наличии влаги на трубах произвести просушку свариваемых труб путем нагрева до температуры 50 Сº.

- Для прихватки и сварки корневого шва при ручной дуговой сварке покрытыми электродами должны быть использованы электроды одной марки и диаметра.

- Прихватки выполнять с полным проваром и по возможности переваривать при наложении основного шва. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты, обнаруженные при визуальном контроле, удалить механическим путем.

- Перед прихваткой и началом сварки качество сборки стыка должен проверить руководитель сварочных работ (мастер, бригадир) и сварщик.

- Центраторы снимать после сварки не менее 50% стыка. При этом отдельные участки стыка должны быть равномерно расположены по периметру стыка. Перед продолжением сварки корневого шва после снятия центратора все сварные участки должны быть зачищены, а концы швов зачищены механическим путем.

- До полного завершения сварки корневого шва не разрешается перемещать свариваемый стык.

- Перед выполнением каждого последующего слоя шва поверхность предыдущего слоя должна быть очищена от шлака и брызг.

- Во всех случаях многослойной сварки разбивать шов на участки необходимо с таким расчетом, чтобы "замки" швов в соседних слоях не совпадали, а были смещены один относительно другого, и каждый последующий участок перекрывал предыдущий. Размер перекрытия должен быть не менее 12-18 мм.

- Сварку стыка выполнять в два слоя.

- Сварку выполнять возможно короткой дугой. В процессе сварки как можно реже обрывать дугу. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода электрода и вывода дуги назад на 10-15 мм на только что наложенный шов. Последующее зажигание дуги производить на кромке трубы или металла шва на расстоянии 20-25 мм от кратера.

- В процессе сварки должны обеспечить полный провар корня шва и заделку кратера. При обнаружении на поверхности шва дефектов (трещин, скопления пор к т.д.) дефектное место удалить механическим способом и заварить вновь.

23. Вертикальные неповоротный стык сваривать в направлении снизу вверх. Сварку слоя в потолочной части стыка следует начать отступив на 10-30 мм от нижней точки.

24. Сваренный и зачищенный стык труб сварщик заклеймить присвоенным ему клеймом (номером) на расстоянии 50 - 100 мм от сваренного им стыка со стороны, доступной для осмотра.

25. Исправление дефектов шва допускается производить путем удаления дефектной части, контроля полноты удаления дефекта и заварки выборки (но не более 3 раз) с последующим контролем сварного соединения радиографическим методом.

26.  Подрезы исправлять наплавкой ниточных валиков высотой не более 2-3 мм, при этом высота ниточного валика не должна превышать высоту шва. Исправление дефектов подчеканкой стыков запрещается.

27.  Визуальный контроль проводится для всех сварных соединений в объеме 100%. Перед контролем сварной шов и прилегающие к нему поверхности основного металла необходимо зачистить до металлического блеска на ширину не менее 20 мм зону контроля.

28. Объем контроля физическими методами в соответствии с требованиями к контролю качества КСС.

Требования к контролю качества КСС.

| Метод контроля, вид испытания | НД на методику контроля | НД на оценку качества | Объем контроля (%, кол-во образцов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный - измерительный | РД 03-606-03 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.3. | 100 % |
| Радиографический | ГОСТ 7512-82 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.5, 18.6 | 100 % |
| На растяжение | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.19 | 2 |
| Статический изгиб | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.19 | 2 |

| Место сварки КСС | ул. Тимирязева, д. 5, сварочный цех. |
| --- | --- |
| Дата сварки | «___» _________ 2018 г. |
| Ф.И.О. сварщика |  |
| № удостоверения |  |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии представленной на аттестацию, (ПТД по сварке) и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с Требованиями НД и данными, указанными выше подтверждаем:

Члены аттестационной комиссии:                  			                     ---(подпись)                                          (Фамилия И.О.)

Представитель организации заявителя:             			                    ------ _

(подпись)                                   (Фамилия И.О.)

Сертификат на основной материал: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Сертификат и аттестат соответствия на электроды: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________