КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (КСС) № 7

# Идентификатор однотипности РД-4-33СПТ/С17

## Характеристика процесса

| № п/п | Наименование | Обозначением (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативный документ | РД 153-34.1-003-01 |
| 2 | Способ сварки | РД |
| 3 | Основной металл (марки) | 15Х1М1Ф |
| 4 | Основной металл (группа) | 4 (М02) |
| 5 | Сварочные материалы | ТМЛ-3У |
| 6 | Толщина свариваемых деталей | 18 мм |
| 7 | Диаметр деталей в зоне сварки | 159 мм |
| 8 | Тип шва | СШ |
| 9 | Тип соединения | С17 |
| 10 | Вид шва соединения | ОС (бп) |
| 11 | Форма подготовки кромок | Согласно эскиза |
| 12 | Положение при сварке | В1 |
| 13 | Вид покрытия электродов (для РД) | Основное |
| 14 | Режим подогрева | 200-250 0 С |
| 15 | Режимы термообработки | 710-740 0 С, 1 час |
| 16 | Дополнительные параметры | - |

| Конструкция соединения | Конструкция элементов |
| --- | --- |

Сварочное оборудование (тип) –

Метод подготовки и очистки   -  механическая обработка: абразивная зачистка

Требования к прихватке  - Количество прихваток – 3-4,  длина 30-40, высота прихватки 5-6 мм. Режим сварки как для корневого шва.

Детали формирования корня шва – без подкладки

Параметры процесса сварки КСС.

| Номер слоя (валика) | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сварочный ток, А |
| --- | --- | --- | --- |
| Корневой | 2,6 | Постоянный, обратная | 60-80 |
| Заполняющие | 3,2 |  | 90-110 |
| Облицовочный | 3,2 |  | 90-110 |

Примечание: При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен быть уменьшен на 10 - 20 %.

Технологические требования к сварке:

- Произвести торцовку свариваемых труб. Отклонение плоскости реза от угольника не должно превышать 2,0 мм.

- Зачистить поверхности детали снаружи на ширину не менее 20 мм, изнутри на ширину не менее 20 мм до металлического блеска.

- Проконтролировать подготовку кромок под сварку, допускаемое смещение кромок свариваемых труб должно быть не более 0,8 мм

- Собрать детали под сварку, выдержав заданные величины. Сборку стыка осуществлять на наружном центраторе. При сборке труб и других элементов, имеющих продольные или спиральные швы, последние должны быть смещены один относительно другого не менее 100 мм.

- Проконтролировать величину зазора, смещение кромок инструментом УШС-3. Прямолинейность труб в месте стыка (отсутствие переломов) и смещение кромок проверить линейкой длиной 400 мм, прикладывая ее в трех-четырех местах по окружности стыка. В правильно собранном стыке максимально допустимый просвет между концом линейки и поверхностью трубы должен быть не более 1,5 мм на расстоянии 200 мм от стыка, в сваренном стыке - не более 3 мм (без учета смещения).

- Прихватить. Дугу зажигать в разделке кромок. Прихватки расположить равномерно по окружности, не располагать на потолочном участке стыка.

- Отбить шлак, зачистить прихватки до металлического блеска.

- Проконтролировать стык после прихватки на отсутствие дефектов согласно требованиям НД.

- Сварить корень шва. Сварку следует выполнять возможно короткой дугой, особенно при использовании электродов с основным покрытием, для которых длина дуги должна быть не более диаметра электрода. В процессе сварки необходимо как можно реже обрывать дугу. Перед гашением дуги заполнить кратер путем постепенного отвода электрода и вывода дуги назад на 15 - 20 мм на только что наложенный шов. Последующее зажигание дуги производится на кромке трубы или на металле шва на расстоянии 20 - 25 мм от кратера.

- Удалить шлак после его охлаждения. Проконтролировать сварной шов.

- Заполнить разделку. Стыки участков («замки швов») не должны совпадать в соседних слоях. Величина смещения 12-18 мм.

- Удалить шлак, зачистить металл шва и околошовную зону от брызг расплавленного металла, окалины  и других  загрязнений на  расстоянии 20 мм от стыка по обе стороны шва.

- Проконтролировать сварной шов. Контроль осуществлять после наплавки каждого валика.

- Поставить клеймо сварщика на расстоянии 30-40 мм от стыка со стороны доступной для осмотра.

Требования к контролю качества КСС.

| Метод контроля, вид испытания | НД на методику контроля | НД на оценку качества | Объем контроля (%, кол-во образцов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный | РД 03-606-03 | РД 153-34.1-003-01 п.18.3 | 100 % |
| Измерительный | РД 03-606-03 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.3. | 100 % |
| Радиографический | ГОСТ 7512-82 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.5, 18.6 | 100 % |
| Стилоскопирование | РД 34.10.122-94 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.2 | 1 |
| Растяжение | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.19 | 2 образца |
| Статический изгиб | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.19 | 2 образца |
| Ударный изгиб | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.19 | 3 образца |
| Твердость | ГОСТ 6996-66 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.4.4, п. 7.7.2 | 2 |

| Место сварки КСС | , ул. Тимирязева, д. 5, сварочный цех. |
| --- | --- |
| Дата сварки | «___» _________ 2018 г. |
| Ф.И.О. сварщика |  |
| № удостоверения |  |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии представленной на аттестацию, (ПТД по сварке) и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с Требованиями НД и данными, указанными выше подтверждаем:

Члены аттестационной комиссии:                  			                     (подпись)                                          (Фамилия И.О.)

Представитель организации заявителя:             			_

(подпись)                                   (Фамилия И.О.)

Сертификат на основной материал: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Сертификат и аттестат соответствия на электроды: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________