КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ (КСС) 38

# Идентификатор однотипности РД-4-22У00/У19

## Характеристика процесса

| № п/п | Наименование | Обозначением (показатели) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нормативный документ | РД 153-34.1-003-01 |
| 2 | Способ сварки | РД |
| 3 | Основной металл (марки) | 12Х1МФ |
| 4 | Основной металл (группа) | 4 (М02) |
| 5 | Сварочные материалы | ТМЛ-3У |
| 6 | Толщина свариваемых деталей | 5,0/6,0 мм |
| 7 | Диаметр деталей в зоне сварки | 42,0/159,0 мм |
| 8 | Тип шва | УШ |
| 9 | Тип соединения | У19 |
| 10 | Вид шва соединения | ос (бп) |
| 11 | Форма подготовки кромок | Согласно эскиза |
| 12 | Положение при сварке | П2 |
| 13 | Вид покрытия электродов (для РД) | Основное |
| 14 | Режим подогрева | --- |
| 15 | Режимы термообработки | --- |
| 16 | Дополнительные параметры | --- |

| Конструкция соединения | Конструкция элементов | Порядок |
| --- | --- | --- |
|  |  | I, II - слои шва |

Сварочное оборудование (тип) –

Метод подготовки и очистки   -  механическая обработка: абразивная зачистка

Требования к прихватке  - Количество прихваток 1-3, длиной 20-30 мм, высотой 2,5-3,0  мм. Режим сварки как для корневого шва.

Детали формирования корня шва – без подкладки

Параметры процесса сварки КСС.

| Номер слоя (валика) | Диаметр электрода, мм | Род тока, полярность | Сварочный ток, А | Полярность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I(1,2) | 2,6/3,2 | Постоянный, обратная | 40-65/65-90 | обратная |
| II(3,4) | 3,2 |  | 70-90 |  |

Технологические требования к сварке:

- Зачистить поверхности детали снаружи и изнутри до металлического блеска. Поверхность вокруг отверстия должна быть зачищена на расстоянии 15 - 20 мм со стороны наложения сварного шва, а поверхность очка - на всю глубину

- Собрать детали под сварку, выдержав заданные величины.

- Проконтролировать  величину зазора УШС-3.

- Прихватить. Дугу зажигать в разделке кромок. Прихватки расположить равномерно по окружности.

- Отбить шлак, зачистить прихватки до металлического блеска.

- Проконтролировать стык после прихватки на отсутствие дефектов согласно требованиям НД.

- Сварить корень шва. Сварку выполнять возможно короткой дугой. В процессе сварки необходимо как можно реже обрывать дугу. Перед гашением дуги заполнить кратер, вывести дугу назад на 15-20 мм на только что наложенный шов. Последующее зажигание дуги производится на кромке трубы или на металле шва на расстоянии 20 - 25 мм от кратера.

- Удалить шлак после его охлаждения. Проконтролировать сварной шов.

- Заполнить разделку. Стыки участков («замки швов») не должны совпадать в соседних слоях. Величина смещения 12-18 мм.

- Удалить шлак, зачистить металл шва и околошовную зону от брызг расплавленного металла, окалины  и других  загрязнений на  расстоянии 20 мм от стыка по обе стороны шва.

Требования к контролю качества КСС.

| Метод контроля, вид испытания | НД на методику контроля | НД на оценку качества | Объем контроля (%, кол-во образцов) |
| --- | --- | --- | --- |
| Визуальный и измерительный | РД 03-606-03 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.3. | 100 % |
| Радиографический | ГОСТ 7512-82 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.5, 18.6 | 100 % |
| Стилоскопирование | РД 34.10.122-94 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.2 | 1 |
| Металлография | ГОСТ 10243-75 | РД 153-34.1-003-01, п. 18.6.24 | 1 |

| Место сварки КСС | , ул. Тимирязева, д. 5, сварочный цех. |
| --- | --- |
| Дата сварки | «___» _________ 2018 г. |
| Ф.И.О. сварщика |  |
| № удостоверения |  |

Соответствие содержания настоящей карты технологического процесса требованиям, изложенным в технологии представленной на аттестацию, (ПТД по сварке) и выполнение подготовки и сварки КСС в соответствии с Требованиями НД и данными, указанными выше подтверждаем:

Члены аттестационной комиссии:                  			 (подпись)                                          (Фамилия И.О.)

Представитель организации заявителя:

(подпись)                                   (Фамилия И.О.)

Сертификат на основной материал: ____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Сертификат и аттестат соответствия на электроды: ______________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________