| ОПЕРАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА сборки и ручной дуговой сварки покрытыми электродами котельного оборудования: трубопроводы котельного оборудования |
| --- |
| ГТУ | Материал конструкции | Толщина стенки, мм | Диаметр, мм | Способ сварки | Конструктивные элементы соединения | Шифр карты |
| КО 1.2 | 4 (М02) | 12,0-20,0 | 150,0-500,0 | РД | Труба + Труба | ТК-5-КО 1,2 |
| Форма разделки кромок и сварного шва | Тип соединения | Режимы сварки | Сварочные материалы |
|  | С17 ГОСТ 16037-80 | Количество слоев | В зависимости от S | Электроды типа Э-09Х1М (ТМЛ-1У); Э-09Х1МФ (ТМЛ-3У) |
|  |  | Диам. электрода, мм | 2,5-2,6 | 3,0-3,2 | 4,0 |  |
|  |  | Сварочный ток, А | Н 70-90 В 65-80 П 60-80 | Н 90-130 В 80-120 П 90-110 | Н 110-170 В 100-160 П 100-160 |  |
|  |  | Род и полярность тока | Постоянный ток, обратная полярность |  |
|  | S | b | c | e | g |  |
|  |  | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин | Пред. откл. |  |
|  | 12 | 2 | +1,0 | 1,0 | +0,5 | 18 | +4 | 2,0 |  |  |
|  | 14 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |
|  | 16 | 2 | +1,5 | 1,5 |  | 23 | +6 |  |  |  |
|  | 18 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |
| Дополнительные требования и рекомендации |
| - Сварку следует выполнять после подтверждения правильности сборки и устранения дефектов на всех поверхностях, подлежащих сварке. - Прихватки должны быть тщательно очищены от шлака, проверены на отсутствие дефектов внешним осмотром. Участки, имеющие дефекты, перед сваркой необходимо удалить. - Для предотвращения холодных трещин сварочные работы производятся при положительных температурах в закрытых отапливаемых помещениях. При выполнении сварочных работ на открытой площадке сварщика и место сварки необходимо защищать от непосредственного воздействия дождя, ветра и снега. Температура окружающего воздуха должна быть не ниже указанной в ПТД. - Устранение дефектов в сварных швах следует производить в установленном порядке. - При удалении приваренных сборочных приспособлений надлежит удалять их без применения ударных воздействий и повреждения основного металла, а места их приварки - зачистить до основного металла с удалением всех дефектов. |

| ПЕРЕЧЕНЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ СБОРКИ И СВАРКИ |
| --- |
| № п/п | Операция | Содержание операций | Оборудование и инструмент |
| 1. | Подготовка и очистка кромок | * На поверхности собираемых деталей не допускаются риски, забоины, царапины, раковины и другие дефекты, если их глубина превышает минусовые предельные отклонения, предусмотренные соответствующими стандартами и техническими условиями, или если после их устранения толщина стенки будет менее допускаемой по расчету. * Поверхности деталей следует очищать от брызг металла, полученных в результате термической (огневой) резки. Заусенцы следует удалять, а острые кромки деталей и узлов притуплять. * Кромки подготовленных под сварку труб следует зачищать на ширину не менее 20 мм. Кромки не должны иметь следов ржавчины, окалины, масла и прочих загрязнений. Кромки проверяются визуальным осмотром для выявления пороков металла. Не допускаются расслоения, закаты, трещины. * Проверить наличие клейм и маркировки, наличие сертификата; * Вмятины на концах труб глубиной до 3,5% наружного диаметра (Ø 159 – 5,5 мм…) выправить с помощью домкратов или разжимных устройств, с большей глубиной – обрезать; * Отклонение торцов труб от перпендикулярности для труб диаметром: Ø159-245 не более 2,0 мм; Ø 246-325 не более 2,5 мм; Ø 326-500 не более 3,0 мм. | Металлическая щетка, шлифмашинка, молоток, абразивный круг, напильник, газовая горелка |
| 2. | Подогрев | * Просушить увлажненный стык путем подогрева до 20 – 50 ºС. * Произвести подогрев концов труб и элементов до температуры 150 – 350 ºС (в зависимости от марки стали в соответствии с табл. 6.3 РД 153-34.1-003-01. | Газовая горелка, термокарандаш |
| 3. | Сборка | * Собрать детали под сварку, обеспечивая правильное взаимное расположение, выдержав зазор b; * Смещение (несовпадение) внутренних кромок труб должно быть не более 0,2S при S до 4 мм и не более 0,15S при S более 4 мм. * Смещение продольных или спиральных швов в местах стыковки труб должно быть не менее 100 мм; * Выполнить прихватки в нескольких местах, равномерно располагая по периметру стыка: ( 150 – 426 мм – 3-4 прихватки длиной 30-40 мм, ( свыше 426 мм – через 300-400 мм длиной 40-60 мм. Высота прихваток при толщине стенки 3 мм и менее – толщине стенки трубы, для труб с толщиной стенки свыше 3 мм до 10 мм (0,6-0,7) толщины стенки трубы, но не менее 3 мм, при большей толщине 5-6 мм. | Шаблон сварщика УШС-3, линейка металлическая, фиксирующие устройства, шлифмашинка, щетка, сварочный источник, вспомогательное оборудование |
| 4. | Сварка | * Выполнить сварку корневого слоя шва, по возможности переплавить прихватки; * Зачистить корневой слой шва от шлака и брызг; * Выполнить сварку заполняющих и облицовочного слоя шва, обеспечивая смещение замков швов на 12-18 мм; * Шлак и брызги расплавленного металла зачищать после прохождения каждого слоя; * Вертикальные поворотные стыки сваривать снизу вверх, начиная в потолочной части стыка, отступив от нижней точки на 10-30 мм. * Швы и прилегающие к ним зоны основного металла шириной не менее 20 мм в обе стороны от шва зачистить механическим способом * Сваренный и зачищенный шов должен быть заклеймен сварщиком. Клеймо наносится на расстоянии 20 - 50 мм от кромки сварного шва с наружной стороны. | Сварочный источник, шлифмашинка, металлическая щетка, шаблон сварщика УШС-3, молоток, несмываемая краска |
| 5. | Термообработка | Произвести термообработку концов труб и элементов до температуры 700 – 765 ºС, в течение 1-5 часов в зависимости от марки материала в соответствии с табл.17.1 РД 153-34.1-003-01. | Электронагреватели КЭН |
| 6. | Контроль | * Выполнить контроль качества сварного соединения. Методы, объемы и нормы оценки качества сварного соединения должны соответствовать требованиям РД 153-34.1-003-01. | Лупа, линейка, УШС-3, оборудование для контроля |
| Не оговоренные в данной технологической карте операции выполнять в соответствии с требованиями РД 153-34.1-003-01 и технологической инструкции. |
| Карта разработана: | Специалист по сварке |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (ф.и.о.) |  | (дата) |

# Text boxes

b

e (22 11

g

b

S

30((3(