УТВЕРЖДАЮ:

Карта технологическая на сборку и сварку № ТК-КО.5-6

| Объект: Металлические конструкции (КО п. 5) |
| --- |
| Ф.И.О сварщика: | Клеймо: |
| Вид (способ) сварки (наплавки): ручная дуговая покрытыми электродами (РД) | Основной материал: ВСт3сп, 10, 20, 09Г2С, 17ГС |
| Наименование НД (шифр): СП 70.13330.2012, ГОСТ 23118-2012, СП 53-101-98, ОСТ 108.030.30-79, ГОСТ 5264-80 | Типоразмер, мм: лист |
| Тип шва: угловой (У) | Толщина: 3,0-30,0 (S=S1) |
| Тип соединения: Н1, Н2 (Нахлесточное) | Требования к прихватке: |
| Положение при сварке: Н1, Н2, В1, П2 | способ сварки: РД |
| Присадочные материалы: (тип, марка, стандарт) Э50А УОНИ 13/55, ОК 53.70, LB-52U ГОСТ 9467-75, ГОСТ 9467-75 и др. аттест. аналоги | Длина, мм | Не менее 50 |
|  | Количество | 2 и более |
|  | Высота прихватки | Равен катету шва |
| Оборудование: НЕОН ВД-201 и др. аттестованные аналоги |
| Инструмент для визуального контроля: линейка металлическая 400 мм, ГОСТ 427; универсальный шаблон сварщика (УШС-3), ТУ 102.338-83. |

# Таблица размеров

| Подготовка кромок | Размеры шва |
| --- | --- |
| S, мм | B, мм | b | К, мм |
| 3-5 | 3-20 | 0+1,0 | 3-6 |
| 5-10 | 8-40 | 0+1,5 | 5-10 |
| 10-30 | 12-100 | 0+2,0 | 10-30 |
| Конструктивные элементы |
| подготовленных кромок свариваемых деталей | сварного шва |

# Параметры процесса сварки

| Марка электрода | Положение при сварке | Номер слоя (валика) | Диаметр электрода, мм | Род и полярность тока | Сила тока, А | Напряжение, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УОНИ 13/55; ОК 53.70 | П2, В1, Н2, Г, Н1 | Корневой | 3,0 | Постоянный, обратная | 90-110 | 22-30 |
|  |  | Заполняющий/ Облицовочный | 4,0 |  | 120-170 |  |

Примечание: 1) При толщине свыше 6 мм свариваются  не менее 3-х слоев сварного шва.

2) При вертикальном и потолочном положениях шва ток должен быть уменьшен на 10-20%.

## ПОРЯДОК ОПЕРАЦИЙ СБОРКИ И СВАРКИ

| № п/п | Операция | Содержание операции и требования | Оборудование и инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подгото- вительная | Зачистить листы, подлежащие сварке, от различных загрязнении: земли, снега, пластовой ржавчины, масляных пятен и т.п. | Скребок, шабер, растворитель. |
| 2 | Заготови- тельная | Произвести правку листов, выдержав плоскостность поверхности на длине 1 м не более 2,0 мм Правку производить в холодном состоянии. Вырезать заготовки нужных размеров механическим способом или термической резкой. Поверхность реза после термической резки должна быть очищена от грата, шлака и брызг. Максимальная неперпендикулярность кромок должна быть не более 0,2 мм, а шероховатость реза не более 0,04 мм Примечание: длина стыкуемых элементов должна быть не менее 15 S (где S толщина элемента). Произвести разделку кромок под сварку, выдержав угол скоса и притупление согласно таблицы. Зачистить свариваемые кромки и прилегающие к ним наружную и внутреннюю поверхности до металлического блеска на ширину не менее 20 мм | Молоток, кувалда, подкладки. Пост кислородной резки, угловая шлифовальная машинка. Угольник слесарный, щетка стальная, шаблон УШС-3 |
| 3 | Прокало- чная | Произвести прокалку электродов (исходя из сменной потребности) в печи для прокалки электродов. | Печь для прокалки электродов |
| 4 | Сбороч- ная | Произвести сборку стыкуемых элементов, выдерживая зазор между кромками согласно рисунка и плоскостность свариваемых между собой листов. Допускается смещение свариваемых кромок элементов в плоскости перпендикулярной оси шва не более 1,0 мм (для толщин свыше 10мм – 0,1S, но не более 3мм). Произвести прихватку собранных элементов между собой РД сваркой. Длина прихватки и высота прихватки согласно таблицы. Количество прихваток не менее 2-х (распределение по длине равномерное). Произвести приварку выводных технологических планок с обеих сторон разделки (размер планок: длина не менее 100 мм, ширина не менее 60 мм, толщина равна толщине свариваемых элементов). Отбить шлак с прихваток и швов выводных планок, зачистить швы стальной щеткой. Прихватки, имеющие недопустимые дефекты удалить механическим способом и заварить вновь. | Шаблон УШС-3 Пост РДС Зубило, молоток, щетка стальная, линейка металлическая, шабер, угловая шлифмашинка |
| 5 | Свароч-ная | Заварить ручной дуговой сваркой корневой слой шва, возбуждая и гася дугу на выводных планках. Отбить шлак, зачистить шов до металлического блеска, осмотреть, исправить подваркой возможные дефекты. Выполнить поочередно сварку заполняющих слоев шва, производя зачистку предыдущих слоев от шлака и брызг. Минимальное количество слоев для толщин до 6 мм –2, а для толщин 6 ( 12мм – 3-4 слоя. Перед гашением дуги сварщик заполнить кратер путем нескольких частых коротких замыканий электрода и вывести место обрыва дуги на шов на расстоянии 8-10 мм от его конца. Последующее зажигание дуги производится на металле шва на расстоянии 12—15 мм от кратера. Смещение замков шва – не менее 20 мм. Отбить шлак, зачистить шов до металлического блеска, осмотреть, исправить подваркой возможные дефекты. Проверить геометрию шва, произведя, при необходимости, подчистку шлифмашинкой. Исправление дефектного сварного соединения в одном и том же месте допускается не более двух раз. Выполнить клеймение сварного шва на расстоянии 40(60 мм от шва в видимой его части. | Пост ручной дуговой сварки Зубило, молоток, щетка стальная Угловая шлифмашинка Шаблон УШС-3 |
| 6 | Контро- льная | Произвести подготовку поверхности околошовной зоны сварного соединения, обеспечив шероховатость не более Ra 12,5 (Rz 80) под проведение ВИК. Выполнить визуально-измерительный контроль сварного соединения, исправить обнаруженные в процессе контроля дефекты (осмотру и измерению подлежат 100% сварного соединения). Выполнить неразрушающий контроль согласно требованиям проекта и НТД. | Угловая шлифмашинка. Шабер. Набор инструмента для ВИК Оборудование для проведения НК |

Составил:

Специалист по сварке

# Text boxes

b

S

B

S

K

K